### Техническая информация

#### Описание

Застежки Dual-Lock™ состоят из двух пластиковых полос с грибовидными штырьками, которые, соединяясь друг с другом, позволяют получить надежное и, в то же время, легко разъединяемое соединение для самых разных применений. Ниже описаны застежки Dual-Lock™ типов 170 и 400.

#### Dual-Lock 400

Этот тип застежки имеет плотность штырьков 400 штук на квадратный дюйм (~ 62 штук / кв. см ). Сочетание этого продукта с типом 170 представляет собой наиболее универсальную систему, дающую надежное соединение при любом положении застежки. В общем случае это лучший вариант соединения двух поверхностей застежками типа Dual-Lock™. Тип 400 (без адгезива или самоклеящийся) можно соединять сам на себя при соединении двух гибких поверхностей.

#### Dual-Lock 250

Этот тип застежки имеет плотность штырьков 250 штук на квадратный дюйм (~ 39 штук / кв. см ) и, как правило, используется в комбинации с застежкой того же типа 250.

#### Dual-Lock 170

Тип 170 имеет плотность штырьков 170 штук на квадратный дюйм (~ 26 штук / кв. см ). Помимо общего варианта применения с Dual-Lock™ 400 (см. выше) тип 170 может применяться с продуктами типа Scotchmate™ Loop™ для обеспечения соединения с особо высокопрочностными свойствами, но обладающего ограниченным ресурсом применения.

#### Продукты

| Самоклеящиеся, общего назначения SJ-3540 Тип 250 SJ-3541 Тип 400 | Этот тип застежек Dual-Lock™ снабжен каучуковым адгезивом и предназначен для работы при различных статических и динамических нагрузках при температурах не превышающих 50°С. При нормальных условиях достигается высокая прочность соединения с различными поверхностями, включая такие “трудные” поверхности как полиэтилен и полипропилен. |
| --- | --- |
| Самоклеящиеся, высокого исполнения SJ-3550 Тип 250 SJ-3560 Тип 250 | Этот тип застежек Dual-Lock™ имеет акриловый адгезив серии VHB™, обладающий высокой долговечностью, химической и температурной стойкостью и предназначен для долговременного использования в транспорте, строительстве, электронном оборудовании. Высокая адгезия достигается на различных материалах, включая окрашенные поверхности, металлы и большинство пластиков (кроме полиэтилена и полипропилена). Особые свойства: Работа при температурах до 95°С Хорошая стойкость к изменениям температуры и влажности воздуха от -20°С до 95°С, от 0% до 100% влажности. Хорошая ударная стойкость при температурах от 30°С до 70°С Стойкость к действию пластификаторов (SJ-3560) Высокая прозрачность SJ-3560 делает его практически невидимым на цветных и прозрачных материалах |

#### Физические свойства

(Характеристики приведенные ниже не предназначены для использования в качестве спецификации)

|  | Продукты |
| --- | --- |
| Свойства | Самоклеящиеся |
|  | SJ-3540 | SJ-3541 | SJ-3560 | SJ-3550 |
| Материалы (Основа /Адгезив) | Полиолефин / синтетичес-кий каучук | Полиолефин / синтетичес-кий каучук | Полиолефин / акриловый VHB | Полиолефин / акриловый VHB |
| Цвет со стороны застежки со стороны адгезива | Черный Черный | Черный Черный | Прозрачный Прозрачный | Черный Белый |
| Защитный слой | Белый полиэтилен | Белый полиэтилен | Красный полиэтилен | Прозрачный полиэтилен с логотипом |
| Толщина соединения, мм, (0,5 мм |
| SJ-3540/SJ-3540 | 4,1 |
| SJ-3550/SJ-3550 | 5,8 |
| SJ-3560/SJ-3560 | 5,8 |
| Ресурс a (количество циклов соединение / разъединение) | >1000 |
| Срок хранения b | 1 год |

a Различные комбинации застежек соединялись каждый раз одинаковым образом. Соединение случайным образом значительно увеличивает ресурс застежек.

b Срок хранения самоклеящихся застежек Dual-Lock 12 месяцев с момента приобретения их покупателем при условии хранения их при 21°С и 50% влажности.

#### Прочностные характеристики

(Характеристики приведенные ниже не предназначены для использования в качестве спецификации)

| Динамические свойства | Динамический сдвиг b | Прочность нормального разъединения |
| --- | --- | --- |
| при 22,2°С и 50% отн. влаж. |  |  |
| Соединениеа | [кПа] | [кПа] |
| 250 / 250 | 103 | 242-311 |
| 250 / 400 | более 309 (разрыв полоски до рассоединения) | 311-380 |

a Застежки соединялись по длине, вдоль с жестким прижимом. Прочность на нормальное разъединение для соединения тип 400/тип 400 изменяется в большей степени при изменении ориентации застежек, чем для соединения тип170/тип170. В некоторых случаях бывает необходимо механически фиксировать концы застежек.

b Разъединение при скорости 305 мм/мин. Материал - сталь.

#### Значения прочности соединения в сравнении с адгезией для SJ-3560

| SJ-3560 Нормальный разрыв | Разъединение | Адгезия к CARC (Chemical agent resistant coating) |
| --- | --- | --- |
|  | 254.5 кПа | 1026.6 кПа |

|  | Нормальный разрыв | Сдвиг |
| --- | --- | --- |
| Статические свойства при 22°С и 50% отн. вл. |  |  |
| Соединениеа | Максимальная прочность при продолжительной статической нагрузке, г / кв. см. | Максимальная прочность при продолжительной статической нагрузке, г / кв. см. |
| Для всех типов | 280 | 280 |

a Застежки соединялись по длине, вдоль с жестким прижимом. Прочность на нормальное рассоединение для соединения тип400/тип400 изменяется в большей степени при изменении ориентации застежек, чем для соединения тип170/тип170. Иногда бывает необходимо механически фиксировать концы застежек.

b Тестировали на алюминии 14 дней при 22(С и 280 г / кв. см

с Тестировали на стали 14 дней при 22(С и 280 г / кв. см.

Рекомендованная норма расхода 60 см2 на 1 кг нагрузки (сдвиг)

Температурные свойства

|  | Диапазон рабочих температур | Прочность на нормальный разрыв увеличивается при уменьшении температуры. Соединенные образцы SJ3551/3552 на стали и на алюминии подвергались статической нагрузке на нормальный разрыв и на сдвиг, 77 и 155 г/см2 соответственно, в течение 7 дней при температуре 93°С. Внимание! Применение при температурах выше 50°С требует дополнительных испытаний |
| --- | --- | --- |
| Продукты | непрерывная | прерывистая |  |
| SJ3540, 3541 | -30°С до 50°С | -30°С до 70°С |  |
| SJ3550 | -30°С до 70°С | -30°С до 93°С |  |
| SJ3560 | -30°С до 70°С | -30°С до 93°С |  |

Приклеивание

Наносить при температуре выше 20°С. Поверхности должны быть чистые и сухие. Удалите защитный слой и тщательно прижмите к поверхности. Для достижения полной адгезии необходимо 48 часов для SJ3541/3542 или от 48 до 72-х часов SJ3560. Повысить устойчивость к задиру краев можно путем закругления углов. Не следует прикасаться к клеевому слою после удаления защитного слоя. В некоторых особых случаях может быт необходимо зачистить поверхность абразивами или применить праймер для повышения адгезии. Адгезивы 3М Scotch-Grip( типа 4693, 847, 1359 или 1357F могут использоваться в качестве праймера для некоторых типов поверхностей.

Внимание ! Покупатель (пользователь) несет полную ответственность за результаты применения клеевых материалов, поэтому ему в каждом конкретном случае надлежит провести собственные испытания с целью установления соответствия клейкой ленты предполагаемому применению.

Техническая информация, данные, рекомендации и другие утверждения приведенные в документе основаны на испытаниях и опыте, которые 3М считает достоверными, но полнота и абсолютная точность не гарантируется. Пожалуйста, удостовертесь, что данный продукт подходит для Вашего частного применения.

Использование продукта. Пожалуйста помните, что на работу продукта в каждом частном случае влияет множество различных факторов. Свойства материала на который клеится продукт, подготовка поверхности, тип выбранного продукта, длительность и среда, в которой должен работать продукт – вот далеко неполный перечень факторов влияющих на работу продукта. Некоторые факторы могут быть известны только самому пользователю, поэтому пользователь продукта должен убедится в том что данный продукт подходит для данного применения.