Информация о продукте

Лента двусторонняя на бумажной(нетканой)основе 
Описание продукта

Лента двусторонняя на бумажной (нетканой)основе — это двусторонняя клейкая лента,

состоящая из хлопковой полупрозрачной основы и термостойкого, чувствительного 
к давлению акрилового клея.

Характеристики продукта

● Супервысокая термостойкость.
      ●Используется для создания соединений ровных поверхностей из самых разнообразных материалов.

●  Вязкость зимой практически не снижается.
      ● Удобно использовать при ручном нанесении (лента легко отрывается руками).

Техническая информация Примечание

Приведенную ниже техническую информацию и данные следует рассматривать только как репрезентативные или типичные и не следует использовать в специальных  катионных целях.

Типичные физические свойства

| Свойство | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Цвет | Прозрачный | Визуальный |
| Материал | Хлопковая бумага |  |
| Толщина | 110 мкр | Измерено штангенциркулем |
| Лайнер | Силиконизированная бумага |  |
| Клей | Устойчив к высоким температурам и давлению чувствительный акриловый клей |  |

Типичные эксплуатационные характеристики

| Свойство | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Первичная адгезия | 15Н/25мм | Прибор для испытания на растяжение |
| Рабочая температура | -20°до 200° |  |
| Удлинение при разрыве | 6% |  |
| Рабочая скорость | 0-2500м/мин |  |

Размер

| Свойство | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Длина рулона | 50,100 метров | Измерено счетчиком машины |
| Ширина | 19-50мм |  |

Примеры применения
 ●Лента общего назначения для всех видов сращивания.
 ●Для фиксации и ламинирования в картонажной и бумажной промышленности.

Хранение и срок годности

Хранить при нормальных условиях: 21°C и 50% относительной влажности в оригинальной картонной упаковке.
Для достижения наилучших результатов используйте этот продукт в течение 12 месяцев с даты изготовления.